ARGO Elit-M

Li Grease EP0, EP1, EP2

Специализированная пластичная смазка с повышенными эксплуатационными свойствами для механизмов, работающих в тяжелых условиях (высокие удельные нагрузки, контакт с водой, запылённость, вибрация и ударные нагрузки). Elit-М производится на основе минерального базового масла средней вязкости и литиевого мыльного загустителя. Смазки данной серии содержат в своем составе дисульфид молибдена, ингибиторы коррозии, противозадирные и другие присадки. В рецептуре       Elit-М используется инновационная технология SM-ART, которая создаёт эффект сглаживания мелких дефектов рабочих поверхностей и мягкой приработки узлов трения в процессе работы смазки.

Применение

Elit-M используется для смазывания направляющих скольжения, низкоскоростных высоконагруженных подшипников металлургического, горнообогатительного оборудования, транспортных средств, строительной и специальной техники. Отлично подходит для тяжелонагруженных открытых зубчатых передач, различных узлов трения, подверженных ударным нагрузкам.

Данная смазка хорошо зарекомендовала себя при использовании в шарнирах равных угловых скоростей легковых автомобилей, шлицевых соединениях карданных валов, втулочно-пальцевых, шкворневых и шарово-шарнирных сочленениях, а также опорно-сцепных устройствах грузовых автомобилей и спецтехники.

Elit-M EP0 и ЕР1 может использоваться в централизованных системах смазывания.

Эксплуатационные свойства

Смазка Elit-M обеспечивает надежную защиту смазываемых деталей от коррозии и преждевременного выхода из строя. Смазочный материал обладает отличной адгезией к любым металлическим поверхностям и высокой механической стабильностью, независимо от интенсивности воздействия нагрузок. Elit-M обладает хорошей водостойкостью и отлично зарекомендовала себя при работе в условиях запыленности.

| Характеристика | Метод | EP0 | EP1 | EP2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загуститель | - | Lithium |
| Содержание MoS2, % |  | 3 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -30..+130 | -30..+130 | -30..+130 |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KPF0K-30 | KPF1K-30 | KPF2K-30 |
| Цвет смазки | Визуально | Темно-серый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51 818 | 0 | 1 | 2 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 355-385 | 310-340 | 265-295 |
| Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с | DIN 51562-1 | 150 | 150 | 150 |
| Температура каплепадения,ºС | DIN ISO 2176 | - | 190 | 190 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 3920 | 3920 | 3920 |

Охрана окружающей среды и безопасность

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре. Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросам утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям. За дополнительной информацией обращайтесь к представителям компании ARGO.

Доступная тара!

Значки: подшипник качения, подшипник скольжения, высокая нагрузка, вибрация, ударные нагрузки, запыленность, стойкость к воде, открытая зубчатая передача, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, спецтехника.